분산염료로 합성섬유와 단추 염색하기 ( Fashionstart.net )

합성섬유에는 폴리에스테르, 나일론, 아크릴 등이 있다. 이들은 염료 중에서 분산염료로만 염색이 된다. 최근 피복생활에서 합성섬유는 인간과 가장 친근하고, 저렴하면서도 다양한 효과를 주고 있다. 단추나 기타 레이스, 망사 등은 시장에서도 다양한 색상이 구비되지 못하고, 필요한 색상은 그때 그때 염색 작업하는 것을 원칙으로 하고 있다. 따라서 소량으로 특별한 디테일이나 단추색상을 원할 경우 어려움에 처할 수 있다. 가내 염색작업은 이러한 문제점을 쉽게 극복 할 수 있게 해준다.

분산염료로 작업하게 되면 쉽게 염색이 빠지지 않고 안정적으로 된다는 장점이 있다. 단점은 가격이 조금 비싸다는 점이지만, 원하는 색상을 작업해서 디테일을 맞춰가는 것은 작품의 완성도를 높이고, 큰 만족을 줄 수 있다는 장점이 있다.

1. 준비물 챙기기

- 원단 : 폴리에스테르, 폴리레이스, 아크릴, 나일론, 망사, 단추 등의 합성섬유

- 염료 : 원하는 색상을 준비하시면 되시구요, 색상은 밝은 톤부터 찐한 톤까지 본인이 염료를 배합하는 만큼 다른 색상을 표현할 수 있습니다.(특히 단추는 밝은 색상을 염색할 때 염료를 아주 조금만 넣으세요~눈꼼만큼)

- 찜통이나 가열할 수 있는 그릇 : 물을 붓고 원단이나 레이스, 단추 등이 잠길 수 있는 정도의 찜통 크기를 사용하심 됩니다.

- 막대기 : 염색 시 염색이 골고루 될 수 있게 저어주기 위한 막대로 찜통이 크면 길고 짱짱한 것으로, 냄비 등에서 염색을 하면 나무젖가락 정도를 준비한다.

- 퐁퐁 : 한 방울정도(염색을 골고루 빠르게 도와주는 기능을 한다.)

2. 원단 정련 (원단 풀빼기) - 단추는 않해도 됩니다.

원단을 미지근한 물에 한번 세탁하고 탈수한 상태로 둔다.

이는 원단의 풀기를 빼고, 원단을 적신상태로 염색하게 되면, 염료가 더 잘 스며들고 골고루 곱게 염색됩니다.

3. 염색하기

① 찜통 등에 원단이나 레이스, 단추가 수면 아래로 잠길 정도의 적당한 양의 물은 붙고, 여기에 퐁퐁은 1방울 정도 넣고 불 위에서 끓인다.

② 어느 정도 뜨거워진 상태(약 50도씨정도)에서 염료를 조금씩 넣고 완전히 풀릴 때까지 저어본 후, 투명한 컵 등에 염액을 떠서 흰색 원단에 비춰서 나오는 색상이 염색 후 나올 색상이므로, 적절한 농도를 확인하면서 염액을 만든다.(단추는 소량의 물에 아주조금의 염료를 넣으세요)

③ 염액이 준비되면 원단이나 단추, 레이스를 염액에 넣고 작대기로 저어준다. 이때 원단이나 레이스가 수면위로 나오지 않게 확인하면서 골고루 살살 저어준다.

여기서 온도를 급속으로 올리지 마시구요, 중불이나 약불에서 천천히 가열하셔서 50도에서 100도로 5분정도에 걸쳐서 올라가도록 해 주세요~

④ 15분 정도 끓는 상태에서 염색한 후, 찬물을 받아둔 통에서 원단이나 단추, 레이스를 헹군다.

6. 건조하기

건조 시에는 원단이나 레이스, 단추가 겹치지 않게 펼쳐서 건조한다.